SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA - D.04.08.05

WYRÓWNANIE PODBUDOWY  KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

## Przedmiotem  SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  -  ruch  lekki  KR1 (wg PN-S-06102).

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej  dotyczą prowadzenia robót na zadaniu: Przebudowa ulic H. Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi.  i obejmują wykonanie wyrównania podbudowy  z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruch na podłoże.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu  kruszywa  o  właściwie  dobranym  uziarnieniu,  przy  wilgotności  optymalnej.

1.4.3. Pozostałe  określenia  są  zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  oraz  zaleceniami  Inspektora  Nadzoru.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za bezpieczeństwo ruchu drogowego, osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń  ostrzegawczych  i  zabezpieczających   na  przekazanym  placu  budowy.

2. MATERIAŁY

Do wykonania podbudowy na drogach o ruchu lekkim i bardzo lekkim  należy stosować kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka piasku, pospółki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego spełniająca wymagania nn. SST. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych.

2.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa określona według normy

PN-91/B-06714/15 powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi dla warstwy górnej, podanymi w normie BN-64/8933-02 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”. Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  być  ciągła  i  nie  może  przebiegać

od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.2. Właściwości kruszywa.

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:

1. Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-78/B-06714/16, nie więcej niż 30%.

2. Ścieralność ziaren większych od 2 mm, w bębnie Los Angeles,

wg PN-79/B-06714/42, ubytek masy nie większy niż 10%.

3. Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19, po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek masy nie większy niż 10%.

4. Wskaźnik piaskowy, wg BN-54/8931-01 kruszywa 5-krotnie zagęszczonego metodą normalną wg PN-88/B-04481 30 - 75.

5. Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-06714/26. Barwa cieczy

nad kruszywem nie ciemniejsza od barwy wzorcowej.

6. Zawartość ziaren poniżej 0,075 mm   3 - 12%.

7. Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 - brak.

2.3. Źródła materiałów.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. Dla zapewnienia jednorodności  kruszywa  niezbędne  jest  przygotowanie  określonej  wielkości  partii.

Kruszywo należy składować na odpowiednio przygotowanym podłożu. Partia kruszywa przygotowana do wbudowania powinna być sprawdzona pod względem jednorodności  i  spełniać  wymagane  właściwości.

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów do zaakceptowania.

3. SPRZĘT

Do wykonania wyrównania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie należy stosować:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone

w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewniać wytworzenie jednorodnego materiału o optymalnej wilgotności.

b) równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału,

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,

d) brony talerzowe do spulchnienia istniejącej nawierzchni żwirowej.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien  być  tak  zorganizowany,  aby  nie  dopuścić do  jego uszkodzeń i tworzenia kolein.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robót, uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie.

5.2. Zakres wykonywanych robót.

5.2.1. Przygotowanie podłoża.

Przed wykonaniem podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Wszelkie koleiny i miękkie miejsca podbudowy oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównanie i zagęszczenie.

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora Nadzoru tolerancjami określonymi w nn. specyfikacji.

Paliki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robót.

5.2.2. Przygotowanie kruszywa.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego może być rozpoczęte po akceptacji składu mieszanki (recepty laboratoryjnej)

przez Inspektora Nadzoru.

Recepta laboratoryjna powinna zawierać:

- ustalenie składu agregatu kruszywowego,

- określenie właściwości kruszyw zgodnie z tablicą Nr 1.

- ustalenie gęstości nasypowej w stanie luźnym,

- ustalenie gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,

- określenie wilgotności optymalnej mieszanki

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o ściśle określonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotności należy prowadzić w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  drodze.

Przygotowane kruszywo powinno być od razu transportowane na miejsce wbudowania

w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozkładanie kruszywa.

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekroczyć 20 cm po jej zagęszczeniu. Warstwa wyrównania powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej   warstwy   przez   Inspektora   Nadzoru.   Kruszywa  w   miejscach,   w   których

jest  widoczna   segregacja,    powinno   być   przed   zagęszczeniem   zastąpione   materiałem

o  odpowiednich  właściwościach.

5.2.4. Zagęszczanie.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do górnej krawędzi przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa  i  dodanie  lub  usuniecie  materiału  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy podbudowy  nie  mniejszego  od  1,0  określonego  zgodnie  z  normą   BN-77/8931-12.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z normą PN-88/B-04481. Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać  osuszony  przez  mieszanie  i napowietrzenie. Jeżeli  wilgotność  materiału  jest niższa

od  optymalnej,  materiał  powinien  być  zwilżony  wodą  i  równomiernie  wymieszany.

Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale od 1% powyżej wilgotności optymalnej  do 2%  poniżej  wilgotności  optymalnej.

5.2.5. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bieżących napraw  podbudowy  uszkodzonej  wskutek  oddziaływania  czynników  atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczyć ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót,  lecz  nie  rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach  nn. SST.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru, według zasad określonych w p.2.3. nn. SST w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w   p.2.1  i  2.2.  nn. SST.

6.3. Badania w czasie robót.

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu podbudowy

z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy.

Tablica 1

Częstotliwość badań

Lp.	Wyszczególnienie			Min. liczba		Max pow.podbudowy

badań					badań na 		1 badanie

dziennej			m2

dział. rob.

1.	Uziarnienie kruszywa

2.	Wilgotność kruszywa

3.	Zagęszczenie warstwy			2			600

4.	Zawartość zanieczyszczeń

obcych

5.	Zawartość ziaren

nieforemnych

6.	Zawartość zanieczyszczeń			-			6000

organicznych							i przy każdej zmianie

7.	Wskaźnik piaskowy							kruszywa

6.3.1. Badanie właściwości kruszywa.

W czasie robót Wykonawca będzie prowadził badania właściwości kruszywa, określone w p. 2.1 nn. SST. Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych powinny być przez Wykonawcę badane co najmniej dwukrotnie dla każdej dziennej działki roboczej,  lecz  nie  rzadziej  niż  raz  na 600 m2.  Próbki  należy  pobierać  w  sposób  losowy

z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być  na bieżąco przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru.

Badanie  pełne   kruszywa,  obejmujące  ocenę   wszystkich  właściwości  określonych

w p. 2.1i p. 2.2 powinny być wykonywane przez Wykonawcę  z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót, lecz nie rzadziej niż raz na 6000 m2 wykonanego wyrównania z uwagi na mały zakres, a także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inspektora Nadzoru. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Badanie wilgotności kruszywa.

Wilgotność kruszywa powinna być równa, z tolerancją +1%  / -2%, wilgotności optymalnej określonej według PN-88/B-04481. Wilgotność kruszywa należy badać według PN-77/B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz w jednym punkcie na 600 m2, razem z oceną zagęszczenia warstwy.

6.3.3. Badanie zagęszczenia podbudowy.

Zagęszczanie warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0, określonego według normy BN-77/8931-12. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić przynajmniej w dwóch punktach wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według normy BN-77/8931-12 jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych według p. 6.4.2.

6.4. Badanie i pomiary wykonanej podbudowy.

Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów wykonanej podbudowy podano w tablicy 2.

Tablica 2

Lp.	Wyszczególnienie				Minimalna częstotliwość

badań i pomiarów				   badań i pomiarów

1.	Grubość podbudowy			Podczas budowy:

w trzech punktach na każdej

działce roboczej, lecz nie rzadziej

niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w trzech punktach, lecz nie rzadziej

niż raz na 1500 m2

2.	Nośność i zagęszczenie

według obciążeń płytowych		Raz na 1500 m2

3.	Szerokość podbudowy			Raz na 100 m.

4.	Równość podłużna				Co 20 m. łatą na każdym pasie ruchu

5.	Równość poprzeczna			Raz na 100 m. łatą 4 m.

6.	spadki 1) poprzeczne			Raz na 100 m.

7.	Rzędne					W przekrojach podanych

w dokumentacji projektowej

8.	Ukształtowanie osi w planie 1)		Nie rzadziej niż co 100 m., jak w p.7

1) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, środku i na końcu każdego łuku poziomego.

6.4.2. Zagęszczenie podbudowy.

Należy wykonać badania zagęszczenia podbudowy według normy

BN-77/8931-12, nie rzadziej niż raz na 1500 m2. Wskaźnik zagęszczenia nie może być mniejszy od 1,0. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według normy BN-77/8931-12 jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych zgodnie z BN-64/8931-02. Zagęszczenie podbudowy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy,

gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M.”E do pierwotnego modułu odkształcenia M.”E jest nie większy od 2.2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy.

6.4.3.1. Równość podbudowy.

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w osi każdego pasa ruch zgodnie z normą BN-68/8931-04, z częstotliwością podaną w tablicy 4. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy 4. Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 15 mm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy

z częstotliwością podaną w tablicy 4. Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacja projektową z tolerancją +/- 0,5 %.

6.4.3.3. Rzędne podbudowy.

Rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach w każdym przekroju podanym w dokumentacji technicznej. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego wyrównania podbudowy i rzędnymi projektow. nie powinny przekraczać   +1cm  i  -2cm.

6.4.3.4. Ukształtowanie osi podbudowy.

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzić w każdym przekroju podanym

w dokumentacji technicznej. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta

w stosunku do projektowanej o więcej niż   +/- 5cm.

6.4.3.5. Szerokość podbudowy.

Szerokość podbudowy należy sprawdzać w każdym przekroju podanym w PT, lecz nie rzadziej niż co 100 m. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  niż +10cm, -5cm, z tym że szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości nawierzchni bitumicznej ok. 15 - 20 cm  z każdej strony.

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa.

Kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w nn. specyfikacji będą odrzucone. Jeżeli kruszywa nie spełniające tych wymagań zostały wbudowane, to będą na polecenie Inspektora Nadzoru wymienione przez Wykonawcę na właściwe na koszt Wykonawcy.

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.4.3 powinny być naprawione  przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może zastąpić wymóg naprawy podbudowy ze względu na niewłaściwe: równość, spadki poprzeczne, geometryczne ukształtowanie osi i rzędne wysokościowe na potrącenie od ceny kontraktowej, pod warunkiem, że wady te mieszczą się  w granicach dopuszczalnych, określonych dla nawierzchni w „Instrukcji DP-T14  o dokonywaniu odbiorów robót drogowych

i mostowych...”.

Potrącenia zostaną obliczone według wzorów podanych w w/w Instrukcji,

z tym że w odpowiednich wzorach koszt 1 m2 nawierzchni bitumicznej zastąpiony zostanie kosztem 1 m2 wykonania podbudowy. Wszelkie dodatkowe pomiary, niezbędne do obliczenia potrąceń, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa grubość podbudowy.

Przed odbiorem podbudowy Wykonawca sprawdzi grubość podbudowy w obecności Inspektora Nadzoru z częstotliwością podaną w tablicy 3. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, tj. gdy niedomiar grubości jest większy od 10%, Wykonawca  wykona   naprawę   podbudowy   przez   spulchnienie   warstwy  na  głębokości

co najmniej 75mm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie,  ponowne  zagęszczenie.  Po  wykonaniu  tych  robót  nastąpi  ponowny  pomiar

i  ocena  grubości  podbudowy  według  podanych  zasad.

6.5.4. Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy.

W przypadku, gdy przedłożone przez Wykonawcę wyniki badań zagęszczenia przeprowadzonych w sposób ciągły w czasie budowy oraz wyniki badań zagęszczenia przeprowadzonych przy odbiorze są niższe od wymaganych, Wykonawca dokona dogęszczenia  podbudowy  w  sposób  i  w  terminie  uzgodnionym  z   Inspektorem  Nadzoru

na  własny  koszt.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinien być dokonany w m3 po jego ułożeniu i zagęszczeniu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających

i ulegających zakryciu, zgodnie z „Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych” wraz ze zmianami. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru  na  podstawie  wyników  badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin podbudowy. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych według zasad określonych w nn. SST. Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

# Płatność  zostanie  ustalona  za 1 m3  wykonanego wyrównania  podbudowy zgodnie

z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe

- spulchnienie istniejącej podbudowy

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptą laboratoryjną

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

- ułożenie mieszanki

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w nn. SST

- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D. 04. 01. 01.

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA POD WARSTWY NAWIERZCHNI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obejmują wykonanie koryta  (głęb. 20 cm) oraz wykonanie profilowania i zagęszczenia podłożaw ciągu drogi i na zjazdach gospodarczych.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST  D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót  oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00.

2. MATERIAŁY   -    Nie występują.

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót należy stosować równiarki lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem. W miejscach, gdzie z uwagi na szerokość koryta nie można stosować sprzętu mechanicznego, roboty należy wykonać ręcznie.  Do zagęszczania podłoża należy użyć walców, płyt wibracyjnych zapewniających uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

4. TRANSPORT  -   Nie występuje.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.00.00.00.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem koryta.

5.2. Zakres wykonywanych robót.

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania

i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych

z wykonaniem podbudowy.

5.2.1. Wykonanie koryta.

Z uwagi na wykonywanie podbudowy w korycie, jego położenie powinno być wytyczone. Sposób wytyczenia powinien umożliwić wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w n/n specyfikacji.  Paliki do kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robót   przez Wykonawcę.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany

w robotach ziemnych. Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie  z zasadami określonymi w p. 5.2.2. i w p. 5.2.3.

5.2.2. Profilowanie podłoża.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone

ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia

i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami walca średniego stalowego gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. W miejscach, gdzie z uwagi na szerokość koryta nie można stosować sprzętu mechanicznego, roboty należy wykonać ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych.

5.2.3. Zagęszczanie podłoża

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przy użyciu walców i płyt wibracyjnych. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.   Zagęszczenie podłoża należy kontrolować poprzez oznaczenie wskaźnika zagęszczenia (Is) zgodnie z BN-77/8931-12.  Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) dla górnej warstwy korpusu o grubości 20 cm wynosi 1.00.  Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się  od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu,

to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu naturalnego osuszenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00.

6.2. Kontrola jakości robót.

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie  i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

Tablica 1. Zakres i częstotliwość badań i pomiarów.

Lp.	Wyszczególnienie badań		Częstotliwość badań

Minimalna liczba	Maksymalna

badań na dziennej	powierzchnia (m2)

działce roboczej	przypadająca na

jedno badanie

1.	Równość poprzeczna		z częstotliwością gwarantującą spełnienie

i podłużna.				wymagań przy odbiorze (określonych

Spadki poprzeczne.		           w p. 6.2.)

Rzędne podłoża.

Ukształtowanie osi.

Głębokość.

Szerokość.

2.	Zagęszczenie,wilgotność

gruntu

- badanie wskaźnika				2				100

zagęszczenia

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót związanych z wykonaniem koryta oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża podano w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12 przynajmniej  w dwóch punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż  w jednym punkcie na 100 m2.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2 wykonywanego koryta.

6.3. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża.

6.3.1. Zagęszczenie podłoża.

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. Jeżeli wyniki badań wskaźnika zagęszczenia będą mniejsze od wymaganych, podłoże należy spulchnić i roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Cechy geometryczne.

6.3.2.1. Równość.

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą w kierunku podłużnym Nierówności poprzeczne w korycie należy mierzyć łatą co najmniej co 50 m.  Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.

6.3.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne należy mierzyć za  pomocą łaty i poziomicy co najmniej co 50 m i dodatkowo w punktach łuku. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem  z tolerancją   +/- 0.5%.

6.3.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna.

Głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać co najmniej co 25 m. w osi jezdni

i na jej krawędziach.  Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i -2cm.

6.3.2.4. Ukształtowanie osi koryta.

Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niż

co 50 m.  Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej

niż +10cm i -5cm.

6.3.2.5. Szerokość koryta.

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej co 50 m. Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  niż+10cm i -5cm.

6.3.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się na budowie w m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00.  Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, podanych w SST D.00.00.00. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na postawie raportów Wykonawcy  z bieżącej kontroli robót, ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub powtórzenie robót według zasad określonych w n/n specyfikacji.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za 1 m2 wykonanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem

i oceną jakości robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania koryta obejmuje:

- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,

- profilowanie dna koryta do wymaganych spadków wraz z zagęszczeniem podłoża,

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.